Charnières et verrouillage du cadre verrière

La portée avant du cadre verrière du fuselage sur quinze centimètres de part et d’autre de

l’axe longitudinale étant verticale , je craignais que je cadre ne puisse s’ouvrir en rotation

vers l’avant sans toucher .

Mes craintes étaient fondées , dans un premier temps , j’ai pensé a faire des charnières spéciales qui a l’ouverture levaient et reculaient légèrement le cadre pour permettre la

rotation .( photos 1-2-3 )

1  2 3

Ca fonctionnais , mais vu la complexité , le poids supplémentaire et les jeux que ça pourrai

engendrer dû à l’usure , j’ai préféré modifier la portée du fuselage et mettre des charnières

en forme de fer a cheval ( photos 4 et 5 ) et recharger au flox la semelle du cadre ( modifier la portée du fuselage avant de fabriquer le cadre , Voir « Méthode de fabrication cadre verrière 1 ere partie « ) .

4  5

Avant de strater la deuxième moitié du cadre ( Voir «  Méthode de fabrication cadre verrière

2 ème partie «  ) , coller et riveter les deux plaques de verrouillage ( photo 6 ) et coller le cache en composite ( photo 7 ).

Fixer les crochets de verrouillage ( photo 8 ).

6  7  8

Pour ceux qui veulent faire pareille , le faire 10 cm plus bas ce sera plus solide ( photo 9 ).

Vous pouvez aussi faire des crochets a excentriques fixés sur la lisse principale ( photo 10 ).

9  10

Dessin de Serge Pennec

Personnellement , j’ai renforcé la zone dessous le verrou pour plus de solidité , ceci préconisé par le concepteur ( photos 11 et 12 ) .

11 12

Fixer le système de commande des câbles et les dispositifs d’ouverture et de fermeture de la verrière de l’intérieur et de l’extérieur de l’avion ( photos13-14-15-16-17).

13  14  15

16  17

Petite astuce : quand on coupe un câble , il est bien rare qu’il ne s’effiloche pas quand on le repasse dans la gaine ou le trou du sert câble , on coupe un brin , puis deux , on s’énerve et on fini par le mettre a la poubelle , donc , passer un petit coup de chalumeau sur le bout , ça soude les brins entre eux .