# Méthode de fabrication du cadre verrière en carbone et mousse

# 1 ère partie

Elargir la portée du cadre verrière du fuselage ( pas a l’endroit des lisses principales ) en y collant au double face une mousse de 12 mm de large faite de morceaux de styrodur taillés et formés suivant la forme de la portée ( photo 1 ).

1  2  3

Dans de vieux calendriers en carton ( ceux que les banques vous «  donnent «  en fin d’année ) , faire un rebord de 3 cm de large et qui sera collé toujours au double face sur la bande de mousse ( photo 2)

Sur le rebord de  la partie avant du fuselage , ajouter une bande de 5mm d’épaisseur de mousse polystyrène ( photo 3 )  (qui sert d’isolant sous la tapisserie quand les murs sont humides et que l’on trouve en rouleau dans les magasins de bricolage ) ceci dans le but de diminuer la largeur du cadre pour ne pas qu’il touche a la casquette du tableau de bord une fois la verrière fermée , la largeur sera récupérée a l’opposé car a cet endroit la verrière est plus haute que le bord du fuselage .

Scotcher le tout avec du scotch d’emballage .

5  6

Faire , toujours dans ces calendriers chèrement acquis une contre forme scotchée du rebord , ce qui permettra d’avoir un bonne compression des strates carbone et un bel angle vif ( photo 5 et 6 ) .

Strater les différentes bandes de carbone conformément ( 2 sergé 300 gr 45° + 3 UD 300 gr + 2 sergé 300 gr 45° ) (photos 7-8-9).

7  8  9

.Petite astuce : pour couper des bandes dans un rouleau de tissu sans que ça s’effiloche , mettre du papier cache et couper au milieu , mais ATTENTION , avant de strater , détremper sur une table les deux côtés des bandes pour décoller le papier cache , afin qu’il reste sur la table ( photos 10-11-12 ) .

10  11  12

Une fois sec , avant de démouler le cadre du fuselage , araser tout au tour ,ce qui garantit une bonne tangence avec le fuselage .

Semelle finie ( photos 13-14-15-16 ).

13  14

16

Tailler des morceaux de mousse fait dans de AIREX 130 Kg/m3 et les coller sur le cadre pour faire l’âme , après séchage , cette âme sera façonnée afin de laisser un rebord a l’extérieur suffisamment large pour mettre la verrière , la colle , et les deux strates carbone ( photo 17 et 18 ).

17  18